#### Stützen

Standardquerschnitte 
Standardquerschnitte von Fertigteilstützen aus Stahlbeton sind der rechteckige und der runde Querschnitt. Es können aber auch profilierte Stützen ausgeführt werden. Jedes Abweichen von der Rechteckform hat zusätzliche Kosten bei Herstellung, Transport und Montage zur Folge. Die Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Querschnittsabmessungen sollte mit dem Fertigteilwerk abgestimmt werden. Häufig ist ein einheitlicher Stützen-Querschnitt günstiger.

Abmessungen Stützen, eckig 
Alle Abmessungen ausreichend für Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102.

|  | Vorzugsmaße in mm |
| --- | --- |
|  |  | Höhe |
|  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|  | B r e i t e | 200 | x | x |  |  |  |  |
|  |  | 300 | x | x | x | x |  |  |
|  |  | 400 |  | x | x | x | x |  |
|  |  | 500 |  |  | x | x | x | x |
|  |  | 600 |  |  |  | x | x | x |
|  |  | 800 |  |  |  |  | x | x |

Abmessungen Stützen, rund 
Alle Abmessungen ausreichend für Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102.

|  | Vorzugsmaße in mm |
| --- | --- |
|  | Querschnitt |
|  | Ø | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
|  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |